SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D 15.02.06

USZCZELNIENIE STYKÓW NAWIERZCHNI KITEM BITUMICZNYM.

Bydgoszcz 2019

1. WSTĘP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z uszczelnieniem

styków przy „Remont cząstkowy ulic w Bydgoszczy”

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmują wszystkie czynności związane z uszczelnieniem kitem asfaltowo-kauczukowym paskiem o przekroju 4x1 cm styku nawierzchni mineralno-bitumicznych i elementów urządzeń żeliwnych

1.4. Określenia podstawowe.

Wszystkie określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi EN, PN i z

definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". Wykonawca robót jest odpowiedzialny

za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z  SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁ.

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów.

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne",

2.2. Materiał do uszczelnienia styków.

kit dyspersyjny asfaltowo-kauczukowy, trwale plastyczno-elastyczny, składający się z asfaltu

ponaftowego modyfikowanego kauczukiem syntetycznym w postaci lateksu, plastyfikatora, środków

powierzchniowo czynnych i mineralnych wypełniaczy pyłowych.

Jest to kit gęsty, barwy czarnej, konfekcjonowany w postaci profili o przekroju okrągłym lub prostokątnym 
o zamówionych wymiarach, do stosowania na zimno po uprzednim zagruntowaniu ścianek zabezpieczanej szczeliny asfaltowym środkiem gruntującym. Właściwości i wymagania powyższego kitu

właściwości wymagania IBDiM

- gęstość masy wg BN-85/6753-02 w kg/m3 - 1270 1200 - 1500

- przyczepność do ścianek szczeliny wg BN-85/6753-07 w % ( l/a ):

- ścianki betonowe i asfaltobetonowe gruntowane w temperaturze + 20 0 C - 500 +- 50 > 150

- ścianki betonowe i asfaltobetonowe gruntowane w temperaturze – 20 0 C - 297 +- 15 > 150

- spływność  po 5 h z powierzchni betonowej i asfaltobetonowej wg BN-85/6753-02 - b.z. b.z. po 2 h

- penetracja w temp. 20 0 C wg PN-74/B-30175 metodą wciskania stożka - 84,3 +- 1,5 < 85

3. SPRZĘT.

Nie występuje.

4. TRANSPORT.

4.1. Warunki ogólne transportu.

Ogólne warunki transportu podano w SST D-M.00.0.00. "Wymagania ogólne", Do transportu należy użyć dowolnych środków transportu.

Kit powyższy zwinięty razem z warstwą antyadhezyjną w zwoje o masie nie przekraczającej 3 kg i zapakowany w pudełka kartonowe, zawierające nie więcej niż 3 warstwy zwojów, należy przewozić krytymi środkami transportowymi.

Kit wyżej wymieniony należy przechowywać w firmowych opakowaniach składowanych w nie więcej niż 5 warstwach,

chroniąc go przed działaniem temperatury poniżej -15 o C, przed nasłonecznieniem, kontaktem z urządzeniami

grzewczymi i przed zamoczeniem.

5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Ogólne warunki wykonania robót.

Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne",. Roboty związane z

wypełnieniem szczeliny należy wykonywać zgodnie z WWZ.

5.3. Wypełnienie styków

Powierzchnie betonu, przewidziane do przyklejenia taśmy asfaltowo-kauczukowej, należy dokładnie oczyścić z wszelkich

zanieczyszczeń, odtłuścić i osuszyć. Następnie impregnujemy je środkiem impregnującym  i po wyschnięciu przyklejamy do nich kit w postaci taśmy o przekroju 4 x 1 cm. Uszczelnianie należy wykonywać w bezdeszczowe dni przy temperaturach wyższych niż 5 0C. W przypadku opadów deszczu należy odczekać do wyschnięcia.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".

Wypełnianie szczelin powinno być wykonane zgodnie z rozwiązaniami materiałowymi, konstrukcyjnymi i

technologicznymi .

7. OBMIAR ROBÓT.

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne",. Jednostką obmiaru jest 1mb uszczelnienia styku taśmą o określonym przekroju..

8. ODBIÓR ROBÓT.

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne",

Roboty objęte niniejszą SST podlegają odbiorowi robót, który jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej.

9. PŁATNOŚĆ	.

Płatność za 1 mb uszczelnienia styku należy przyjmować zgodnie z obmiarem i ocen_ jakości wykonanych robót

na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych. Podstaw_ płatności jest przyjęcie przez Inspektora Nadzoru wykonanych robót, potwierdzone w protokole odbioru ostatecznego. Cena jednostkowa obejmuje:

- zakup, dostawę i magazynowanie materiałów i wyrobów potrzebnych do wykonania robót,

- wykonanie robót podstawowych i wszystkich towarzyszących, wynikających z warunków realizacji rozwiązania konstrukcji w/g ST

- niezbędne badania i pomiary,

- ubytki materiałowe.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

1. PN-85/C-04132 Przetwory naftowe. Pomiar ciągliwości asfaltów.

2. PN-73/C-04021 Przetwory naftowe. Oznaczenie temperatury mięknienia asfaltów metod_ "Pierścienia i kuli".

3. PN-84/C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltów.

4. PN-90/C-04004 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Oznaczenie gęstości.